| PROPERTIES | TEST METHOD | UNIT |  |  | MOTEX NONWOVEN FABRICS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AĞIRLIK | NWSP 130.1.R0(15) | G/SQ.M |  | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|  | ASTM D-3776 | oz/sqyard |  | 0,295 | 0,354 | 0,443 | 0,5 | 0,59 | 0,738 | 0,885 | 1,033 | 1,18 | 1,328 | 1,475 | 1,623 | 1,77 | 1,918 | 2,065 | 2,213 | 2,36 | 2,508 | 2,655 | 2,95 | 3,245 | 3,54 | 3,835 | 4,13 | 4,425 |
| KALINLIK | NWSP 120.6.R0(15 | MM |  | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,4 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,6 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,7 | 0,72 |
|  | ASTM D-1777 | mils |  | 3,94 | 4,73 | 5,91 | 6,7 | 7,88 | 9,46 | 11,03 | 11,82 | 13 | 13,79 | 14,97 | 15,76 | 17,34 | 18,12 | 18,91 | 19,3 | 20,09 | 20,89 | 22,06 | 23,64 | 24,82 | 26 | 26,79 | 27,58 | 28,37 |
| MUKAVEMET |  | N/5 cm | MD | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 222 | 225 | 228 |
|  | NWSP 110.4.R0(15 |  | CD | 15 | 19 | 25 | 27 | 33 | 40 | 55 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | 110 | 115 | 125 | 135 | 150 | 160 | 175 | 180 | 190 | 195 | 198 | 200 | 205 |
|  |  | pound/inch | MD | 4,5 | 5,4 | 6,75 | 7,65 | 9 | 11,25 | 13,5 | 15,75 | 18 | 20,25 | 22,5 | 24,75 | 27 | 29,25 | 31,5 | 33,75 | 36 | 38,25 | 40,5 | 45 | 47,25 | 49,5 | 49,95 | 50,6 | 51,3 |
|  | ASTM D5035-90 |  | CD | 3,375 | 4,275 | 5,625 | 6,075 | 7,425 | 9 | 12,38 | 14,63 | 15,75 | 18 | 20,25 | 21,38 | 24,75 | 25,88 | 28,13 | 30,38 | 33,75 | 36 | 39,38 | 40,5 | 42,75 | 43,88 | 44,55 | 45 | 46,13 |
| UZAMA |  | % | MD | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 82 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 56 | 48 | 50 |
|  | NWSP 110.4 .R0(15 |  | CD | 55 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 76 | 77 | 80 | 82 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 88 | 82 | 81 | 80 | 78 | 74 | 60 | 54 | 52 |
|  |  | % | MD | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 82 | 80 | 75 | 75 | 75 | 70 | 56 | 48 | 50 |
|  | ASTM D5035-90 |  | CD | 55 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 76 | 77 | 80 | 82 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 88 | 82 | 81 | 80 | 78 | 74 | 60 | 54 | 52 |
| YIRTILMA MUKAVEMETİ |  | N | MD | 10 | 13 | 17 | 20 | 25 | 33 | 40 | 46 | 55 | 62 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 |
|  | NWSP 100.2.R1(15 |  | CD | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 40 | 47 | 55 | 60 | 66 | 75 | 79 | 82 | 85 | 88 | 92 | 95 | 97 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
|  |  | pound | MD | 2,25 | 2,925 | 3,825 | 4,5 | 5,625 | 7,425 | 9 | 10,35 | 12,38 | 10,13 | 11,25 | 16,2 | 16,88 | 17,55 | 18 | 19,13 | 20,25 | 20,7 | 21,38 | 22,5 | 23,63 | 24,75 | 27 | 28,13 | 29,25 |
|  | ASTM D 1117 |  | CD | 3,375 | 3,825 | 4,5 | 5,625 | 6,75 | 9 | 10,58 | 12,38 | 13,5 | 14,85 | 16,88 | 17,78 | 18,45 | 19,13 | 19,8 | 20,7 | 21,38 | 21,83 | 22,5 | 24,75 | 25,88 | 27 | 28,13 | 29,25 | 30,38 |
| HAVA GEÇİRGENLİĞİ |  | l/m2/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NWSP 70.1.R0(15) |  |  | 7000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3600 | 3000 | 2400 | 1750 | 1550 | 1100 | 900 | 880 | 850 | 800 | 750 | 700 | 670 | 600 | 507 | 440 | 375 | 350 | 310 | 240 | 210 |
|  | ASTM D737 | cfm |  | 861 | 738 | 615 | 553 | 443 | 370 | 295 | 215 | 191 | 135 | 111 | 109 | 105 | 99 | 93 | 86 | 83 | 74 | 63 | 54 | 46 | 43 | 38 | 30 | 26 |
| PATLAMA DAYANIMI |  |  |  | 15 | 22 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NWSP 30.2.R0(15) | kpa |  |  |  |  | 40 | 50 | 75 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 210 | 230 | 245 | 260 | 275 | 300 | 330 | 350 | 400 | 420 | 440 | 480 | 530 | 550 |
| GURLEY STIFFNESS |  |  | MD | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 2,8 | 3,5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 19 | 25 | 35 | 40 | 45 | 70 | 85 | 100 | 110 | 125 | 150 | 175 | 200 | 300 | 360 | 400 |
|  | NWSP 90.2.R0(15 | mg | CD | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 3 | 3,9 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 220 | 260 | 340 | 400 | 450 | 500 |
| STRIKE THROUGH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NWSP 70.3.R0(15) | s | <3,5 | <3.5 | <3.5 | <3.5 | <3.5 | <3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REWET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NWSP 70.8R0(15) | g | <0,2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |